ムライト質パッチング補修材

【　MA-75P　】

ＭＡ－７５Ｐは、ムライト質の補修専用のパッチング材です。 アルミナ質のものに比較して若干耐火度が劣りますが、高温での焼結性が良い為、強度、耐食性はアルミナ質よりも良い結果をもたらします。 安価で、各種取鍋、誘導炉口、前炉等の補修に使用して下さい。 また、高温に安定した材質ですので、スポーリング性にも優れています。

〔　最　高　使　用　温　度　〕　  　　　　　　　　    １７００℃

〔　化　学　成　分　〕　　　     Ａｌ₂Ｏ₃　　　   　   7 5　％

ＳｉＯ₂ 　　　　　　 1 5  ％

〔　施工後嵩比重　〕

110℃                  2.60 T/㎥

1000℃                  2.55 T/㎥

〔　線　変　化　率　〕

110℃                   - 0.05  %

1000℃                   - 0.08  %

1300℃                   - 0.12  %

〔　曲　げ　強　度　〕

110℃                   90 kg/㎤

1000℃                  120 kg/㎤

1300℃                  175 kg/㎤

〔　耐　圧　強　度　〕

110℃                  200 kg/㎤

1000℃                  450 kg/㎤

1300℃                  980 kg/㎤

〔　硬　化　性　〕　　　　化学硬化性

〔　施　工　法　〕　　　　パッチング

〔　包　　　装　〕　　　　25kg箱入り

〔　貯　蔵　期　間　〕　　　約３ヶ月

大沢耐火株式会社