超高アルミナパッチング補修材

【ＴＲＸ－５】

ＴＲＸ－５は、超高アルミナ質の補修専用のパッチング材です。 温度上昇によりキャスタブル並の高強度を有します。 また、侵食、スラグの付着が少なく、取鍋の湯口、ダクタイル用ポケット、 樋、前炉、電気炉内の補修にも最適です。

〔　最　高　使　用　温　度　〕　  　　　　　　　　    １８００℃

〔　化　学　成　分　〕　　　     Ａｌ₂Ｏ₃　　　   　   9 0 ％

ＳｉＯ₂               ５  ％

〔　施工後嵩比重　〕

110℃                  2.41 T/㎥

1000℃                  2.28 T/㎥

〔　線　変　化　率　〕

110℃                   - 0.4  %

1000℃                   - 0.6  %

1300℃                   - 1.0  %

〔　曲　げ　強　度　〕

110℃                  120 kg/㎤

1000℃                  180 kg/㎤

1300℃                  320 kg/㎤

〔　耐　圧　強　度　〕

110℃                  250 kg/㎤

1000℃                  550 kg/㎤

1300℃                  960 kg/㎤

〔　硬　化　性　〕　　　　化学硬化性

〔　施　工　法　〕　　　　パッチング

〔　包　　　装　〕　　　　25kg箱入り

〔　貯　蔵　期　間　〕　　　約３ヶ月

大沢耐火株式会社